|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина зеркала, мм | 3 | | 4 | | 5 | |
| Ширина ленты, мм | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 |
| Площадь зеркала, кв. см. | Расход ленты, см | | | | | |
| 600 | 14 | 11 | 19 | 14 | 24 | 18 |
| 800 | 19 | 14 | 25 | 19 | 32 | 24 |
| 1000 | 24 | 18 | 32 | 24 | 39 | 30 |
| 1200 | 28 | 22 | 38 | 29 | 47 | 36 |
| 1400 | 33 | 25 | 44 | 34 | 55 | 42 |
| 1600 | 38 | 29 | 51 | 38 | 63 | 48 |
| 1800 | 43 | 32 | 57 | 43 | 71 | 54 |
| 2000 | 47 | 36 | 63 | 48 | 79 | 60 |
| 2200 | 52 | 40 | 69 | 53 | 87 | 66 |
| 2400 | 57 | 43 | 76 | 58 | 95 | 72 |
| 2600 | 62 | 47 | 82 | 62 | 103 | 78 |
| 2800 | 66 | 50 | 88 | 67 | 111 | 84 |
| 3000 | 71 | 54 | 95 | 72 | 118 | 90 |
| 3200 | 76 | 58 | 101 | 77 | 126 | 96 |
| 3400 | 81 | 61 | 107 | 82 | 134 | 102 |
| 3600 | 85 | 65 | 114 | 86 | 142 | 108 |
| 3800 | 90 | 68 | 120 | 91 | 150 | 114 |
| 4000 | 95 | 72 | 126 | 96 | 158 | 120 |
| 4200 | 99 | 76 | 133 | 101 | 166 | 126 |
| 4400 | 104 | 79 | 139 | 106 | 174 | 132 |
| 4600 | 109 | 83 | 145 | 110 | 182 | 138 |
| 5000 | 118 | 90 | 158 | 120 | 197 | 150 |
| 5500 | 130 | 99 | 174 | 132 | 217 | 165 |
| 6000 | 142 | 108 | 189 | 144 | 237 | 195 |
| 6500 | 154 | 117 | 205 | 156 | 257 | 195 |
| 7000 | 166 | 126 | 221 | 168 | 276 | 210 |
| 7500 | 178 | 135 | 237 | 180 | 296 | 225 |
| 8000 | 189 | 144 | 253 | 192 | 316 | 240 |